## Slide 1: 实习项目二 手 工 焊 接 练 习 （一）

## Slide 2: 主要内容
焊接基础知识
焊接工具和材料
手工焊接技术
拆焊技术
手工焊接练习

## Slide 3
焊接：金属连接的一种方法。在两种金属接触面，利用加热手段融化焊料，使焊料在金属表面发生化学反应生成合金层，从而使金属与焊料形成牢固结合体
电子元器件焊接 常用锡焊
  两种金属——焊盘和元件引脚
  加热——电烙铁
  焊料——焊锡
  焊点——牢固结合体
1. 焊接基础知识
机器焊：波峰焊 回流焊 超声波焊 激光焊 倒装焊…….

## Slide 4: 2. 焊接工具和材料
吸锡器
尖嘴钳
电烙铁架
1.电烙铁
2.焊锡丝
镊子
松香

## Slide 5: 2.1 电烙铁
  分类: A-内热式; B-外热式; C-恒温式
  配套: A-烙铁架; B-松香; C-湿海绵
烙铁芯与烙铁头结构不同：A-烙铁芯在烙铁头的内 部，烙铁头粗且为空心结构；
B-烙铁芯环绕在烙铁头周围，烙铁头较细且为实心结构。

## Slide 6: 2.2 常用烙铁头形状

## Slide 7: 2.3 焊料
焊锡丝
  作用：连接固定金属
  成分：锡铅合金
  规格：0.5、0.8、0.9、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0 mm等
松香作用：助焊剂
  清除焊件表面氧化膜，易上锡易焊接
  导线沾上松香后易挂锡

## Slide 8: 2.4 电烙铁的使用方法
1. 电烙铁握法和焊锡丝拿法
握笔法
直握法

## Slide 9: 2.4 电烙铁的使用方法
2. 必须插在烙铁架中，烙铁尖不要露在架外
不要触碰周边东西

## Slide 10: 2.4 电烙铁的使用方法
3. 要及时给烙铁架上海棉加水，挤干多余水份
湿海绵作用：擦掉烙铁头上的残锡和氧化物
水

## Slide 11: 2.4 电烙铁的使用方法
焊锡丝
电烙铁加热过程中要及时给裸铜面搪锡否则会不好焊，特别是使用完也要挂锡避免烙铁头氧化
4. 烙铁头的保护

## Slide 12: 2.4 电烙铁的使用方法
5. 烙铁头上多余锡的处理
及时在湿海绵上擦掉
特别是每次焊接之前要擦拭烙铁头 擦掉氧化层 易焊接
***切 勿 甩 锡 和 敲 锡***
***防止烫伤自己和队友***

## Slide 13: 2.4 电烙铁的使用方法

## Slide 14: 2.5 使用注意事项
1 检查电烙铁电源线绝缘是否良好，避免发生触电事故
2 电烙铁金属部分温度高，避免烫伤
3 不要用手摸烙铁头，免烫伤
4 烙铁头上多余的焊锡不要乱甩，避免烫伤自己和他人
5 电烙铁使用完先清洁烙铁头，并上锡，自然冷却
6 长时间不用电烙铁应关闭电源
注意安全

## Slide 15: 3. 焊接技术

## Slide 16
3.1 五步法 焊接
焊锡丝
焊点高1.5mm
直径与焊盘一致
脚高出0.5mm
斜面靠在元件脚上
加热面积最大
1.准备施焊: 准备好焊锡丝和烙铁及焊件
2.加热焊件: 将烙铁接触焊接点，加热引线和焊盘
3.熔化焊料: 焊件预热后将焊丝置于焊点，熔化焊料
4.移开焊锡: 焊锡熔化一定量后移开焊锡
5.移开烙铁: 焊锡完全润湿焊点后移开烙铁

## Slide 17: 3.2 焊点的质量要求
电气性能良好：高质量的焊点应是焊料与工件金属界面形成牢固的合金层才是，才能保证良好的导电性能
具有一定的机械强度：电子设备有时要在振动环境中工作，为使焊件不松动不脱落，焊点必须具有一定的机械强度
焊点上的焊料适量：焊料过少，焊点机械强度不够。焊料过多，增加成本，又容易造成焊点短路
焊点表面清洁光亮平滑
焊点没有毛刺、空隙

## Slide 18: 3.3 不良焊点




## Slide 19: 3.4 图示焊点

## Slide 20
控制好焊接温度和时间是关键
  焊接温度 一般控制在 350—450 ℃
    温度过低，会造成虚焊
    温度过高，会损坏元器件和电路板
  焊接时间 一般控制在2～3s为宜
    时间过短，会使温度低造成虚焊
    时间过长，会使温度高损坏元件和电路板
3.5 焊接的关键因素

## Slide 21: 4. 拆焊技术

## Slide 22
1．拆焊原则
  拆焊步骤与焊接步骤相反
  要弄清楚焊点的特点，不要轻易拆焊
  避免损坏元件、焊盘等
4.1 拆焊技术
2．常用拆焊工具：电烙铁、镊子和吸锡器等
吸锡器：吸去熔化的焊锡，使焊盘与元件引线分开

## Slide 23: 4.2 拆焊方法
吸锡工具拆焊：吸锡器活塞按下，电烙铁加热融化焊点，释放活塞，吸锡嘴附件焊锡被吸入储锡筒，拆下器件。
电烙铁拆焊：用电烙铁加热拆焊点，待焊锡融化后用镊子拔下元器件，不能在焊锡未完全融化时硬拽。

## Slide 24: 5. 插件元件焊接与拆焊练习
一 实验内容：

## Slide 25
5. 插件元件焊接与拆焊练习
二 实验原理：
1 焊接：在两种金属接触面，利用加热手段融化焊料，使焊料在金属表面发生化学反应生成合金，从而使金属与焊料形成牢固结合体
2 拆焊：把电路板上焊接好的元件拆卸下来
三 实验工具与材料：
电烙铁 焊锡丝 松香 镊子 吸锡器

## Slide 26
四 实验步骤：
1） 元件引脚的成形
根据焊点之间距离，把引脚做成需要的形状，目的是器件能准确快速的插入孔内
成型工具
5. 插件元件焊接与拆焊练习

## Slide 27
2） 元器件安装
3瓦以上电阻的安装
正确
不正确
正确
不正确
普通电阻的安装

## Slide 28
电容安装
高度不齐
不规范
未成型且管脚高度高

## Slide 29
3） 元器件安装的技术要求
器件的标志方向应按照图纸规定的要求，能看清元件上的标志
器件的极性不能装错
(3) 安装高度应符合规定，同一规格的元器件尽量安装在同一高度上
(4) 安装顺序一般为先低后高，先轻后重，先易后难，先一般元器件后特殊元器件

## Slide 30: 4） 焊接 — 五步法
1. 准备施焊(图a): 准备好焊锡丝和烙铁 烙铁头要保持干净
2. 加热焊件(图b): 将烙铁接触焊接点 加热引线和焊盘
3. 熔化焊料(图c): 焊件预热后将焊丝置于焊点 熔化焊料
4. 移开焊锡(图d): 焊锡熔化一定量后移开焊锡
5. 移开烙铁(图e): 焊锡完全润湿焊点后移开烙铁

## Slide 31: 5） 拆焊
1、吸锡工具拆焊：电烙铁加热融化拆焊点，用吸锡工具吸去焊料，然后用镊子拔下器件
2、电烙铁拆焊：用电烙铁加热拆焊点，待焊锡融化后用镊子拔下元器件

## Slide 32
人身安全最重要
1. 首要防止触电事故：触电危害有电伤和电击两种
电伤：由于发生触电而导致人体的外表创伤
电击：电流通过人体，严重干扰人体正常的生物电流，造成肌肉痉挛、神经紊乱，甚至呼吸停止等严重危害生命
尽管电子装接工作通常称为弱电工作，但实际工作中常接触强电。如常用的电动工具(电烙铁、电钻、电热风机等)、仪器设备等需要接市电才能工作，因此在电子实习过程中首要关注的是用电安全
警钟长鸣
警钟长鸣
警钟长鸣
警钟长鸣
人身安全主要是防止：触电事故、机械损伤、烫伤等伤及人身安全的事故发生

## Slide 33
2．防止机械损伤
电子装接工作中机械损伤比在机械加工中要少得多，但是如果放松警惕、违犯安全规程仍然存在一定危险
如，戴手套或者披散长发操作钻床是违犯安全规程的，实践中曾发生手臂和头发被高速旋转的钻具卷入，造成严重伤害的事故
再如，使用螺丝刀紧固螺钉可能打滑伤及自己的手
剪断印制板上元件引线时，线段飞射打伤眼睛等事故都曾发生
只要严格遵守安全制度和操作规程，树立牢固的安全保护意识，这些事故是可以完全避免的
警钟长鸣
警钟长鸣
警钟长鸣
警钟长鸣
人身安全最重要

## Slide 34
3．防止烫伤
烫伤在电子装接工作中是频繁发生的一种安全事故，一般不会造成严重后果，但也会给操作者造成伤害。只要注意操作安全，烫伤完全可以避免。造成烫伤的原因及防止措施如下：
① 电烙铁和电热风枪烫伤：烙铁头表面温度可达400～500℃，而人体所能耐受的温度不超过50℃，直接触及电烙铁头肯定会烫伤
措施：烙铁应放置在烙铁架并置于工作台右前方。观测烙铁温度可用烙铁头熔化松香。工作中不要直接用手触摸烙铁头
警钟长鸣
警钟长鸣
警钟长鸣
警钟长鸣
人身安全最重要

## Slide 35
② 发热电子元器件烫伤：如变压器、功率器件、电阻、散热片等。特别是电路发生故障时有些器件发热可达几百度高温，如果在通电状态下触及这些元件不仅可能造成烫伤，还可能有触电危险
过热液体烫伤：电子装接工作中接触到的主要有熔化状态的焊锡。不要用手摸，不要甩烙铁头上的焊锡
电弧烫伤：常发生在操作电气设备过程中，较大功率电器不通过启动装置而直接接到刀闸开关上，当操作者用手去断开刀闸时，由于电路感应电动势可产生数千甚至上万伏高电压，击穿空气而产生的强烈电弧容易烧伤操作者
警钟长鸣
警钟长鸣
警钟长鸣
警钟长鸣
人身安全最重要

## Slide 36
任何情况下检修电路和电器时都要确保断开电源，仅仅断开设备上开关是不够的，还要拔下插头
不要湿手开、关、拔、插电器
遇到不明情况的电线，先认为它是带电的
尽量单手操作电工作业
遇到较大体积的电容器先放电，再进行检修
触及电路任何金属部分之前都应进行安全测试
不在疲倦、带病等不利状态下从事电工作业
用螺丝刀拧紧螺钉时，另一只手不要握在螺丝刀刀口方向
烙铁头在没有确信脱离电源时，不能用手摸，以免烫伤
烙铁头上多余的锡不要乱甩
在通电状态下不要触及发热电子元器件（如变压器，功率器件、 电阻、散热片等），以免烫伤
8.养成良好的安全操作习惯
警钟长鸣
警钟长鸣
警钟长鸣
警钟长鸣