## Slide 1
场效应晶体管
Field Effect Transistor

## Slide 2
场效应晶体管
JFET：junction FET
IGFET/MISFET/MOSFET
沟道
耗尽区
Isolated-Gate FET
Metal Insulator Semiconductor FET
Metal-Oxide-Semiconductor FET
MESFET：
MEtal-Semiconductor FET

## Slide 3
体
NMOSFET的三维结构简化图
结构参数：沟道长度 L、沟道宽度 W 、栅氧化层厚度
源漏PN结结深
材料参数：衬底掺杂浓度 、载流子迁移率
P-Si
栅
n+
n+
源
漏
w
L

## Slide 6
MOS二极管

## Slide 7: MOS二极管
MOSFET的核心
半导体材料表征、半导体器件表征的基本结构
metal
Si
SiO2
Ohmic contact

## Slide 8
理想 MOS 二极管
a) 零偏置条件下,金属半导体功函数差为零
氧化层中不存在电荷。任何偏置条件下MOS结构中的电荷只存在于半导体表面及金属上，且二者符号相反，电量相同。
在直流偏置条件下，氧化层中没有电流通过，也就是说氧化层电阻无限大。
d) 界面态电荷密度为零
=

## Slide 9
金属
氧化硅
硅
真空能级

## Slide 10
积累
耗尽
反型
半导体表面状态

## Slide 11
Ec
Ev
Eg
Ei
EFp
E
x
E
以半导体体内为零电势

## Slide 12
(b)电荷分布
(a) 能带图
积累态
(c)电场
积累态

## Slide 13
金属
氧化硅
硅
真空能级

## Slide 14
耗尽
(b)电荷分布
(a) 能带图
(c)电场

## Slide 15
(a)弱反型能带图
(b)强反型能带图
反型

## Slide 16
Charge Distribution
最大空间电荷区宽度
Once strong inversion occurs, a very small increase in band bending corresponding to a very small increase in depletion-layer width results in a large increase in the Qn in the inversion layer, so the surface depletion-layer with reaches a maximum, Wm.
(c)电荷分布
W
(d)电场
E
半导体强反型
阈值电压
MOS结构中，使半导体表面达到强反型时所需要施加的最低栅电压

## Slide 17: 阈值电压

## Slide 18
W
E
电荷分布
W
电场
E
W
E
W
W
W

## Slide 19
强反型时
最大耗尽层宽度
表面电荷

## Slide 20
表面空间电荷区中表面势函数 分布
耗尽近似
表面势
W
W
W

## Slide 21
P型半导体表面状态
空穴积累 (bands bend upward)
平带
空穴耗尽 (bands bend downward)
弱反型
强反型
深耗尽

## Slide 22: 例题
For an ideal MOS, to calculate the maximum space charge width, surface potential at the threshold voltage , given a particular semiconductor doping concentration and oxide thickness. Consider silicon at T=300K doped to NA=1016 cm-3, and tox =50 nm.
==3.05 = 0.305 m
The maximum induced space charge width is on the same order of magnitude as pn junction space charge region
0.359 V
0.718 V

## Slide 24
半导体表面电荷与表面电势的关系

## Slide 25
德拜长度
简单说，德拜长度就是非平衡多数载流子存在的有效空间范围。（少数载流子存在的有效范围是扩散长度，通常要远大于德拜长度）。 对于pn结来说，空间电荷区边界的过度层厚度也就是德拜长度。

## Slide 26
表面电场：
表面电荷：
F函数，表征半导体空间电荷层性质的一个重要参数

## Slide 27
积累
平带
耗尽
反型

## Slide 28
Surface Charge vs. Surface Potential

## Slide 29: 实际MOS 平带电压及阈值电压

## Slide 30
功函数差的影响
Metal SiO2 Si

## Slide 32
Metal SiO2 Si

## Slide 33
可见，在金属-半导体功函数差不为零时，平衡条件下，半导体表面电势不为零，要使半导体表面恢复零电势，即使半导体表面处于平带状态，需要给金属电极施加一个电压，以消除金属-半导体功函数差的影响。这个电压称为平带电压，用VFB表示。且
平带电压
考虑金属半导体功函数差以后的阈值电压

## Slide 34
SiO2 Si
Na=1016 cm-3
tox =50 nm

## Slide 35
+=
0.919+0.83
=0.396 V
0.359 V，所以半导体表面处于弱反型状态；
-=0.919-0.396=0.523 V
==2 = 0.226 m

## Slide 37: 氧化物电荷 及其对平带电压和阈值电压的影响

## Slide 38
No-bridging oxygen
orifice
bridging oxygen
非晶的网络状结构。
硅氧四面体
二氧化硅的结构

## Slide 39
桥键氧
非桥键氧
结晶型二氧化硅与无定形二氧化硅结构对比
结晶型：水晶 石英
密度2.65g/cm3
无定形 非结晶型 玻璃网络体
密度2.15-2.25g/cm3

## Slide 40
氧化物电荷

## Slide 41
1、可动离子电荷（mobile ionic charge）
诸如钠离子和其它碱金属离子，在高温和高压下工作时，它们能在氧化层内移动。
2、氧化物固定电荷（fixed oxide charge）
位于 界面约3nm的范围内，这些电荷是固定的，正的。
（100）面， 约为
（111）面， 约为

## Slide 42
3、界面陷阱电荷（interface trapped charge）
硅（100）面， 约
硅（111）面， 约
因为（100）面的 和 较低，故硅MOSFET一般采用（100）晶面。
4、氧化物陷阱电荷（oxide trapped charge）
大都可以通过低温退火消除。

## Slide 43
克服硅－二氧化硅界面电荷和二氧化硅中电荷影响所需要的平带电压：
=
如果氧化层中正电荷连续分布，电荷体密度为 ，则
有效面电荷
总的平带电压
； , 最大
M SiO2 Si
0 x+dx tox
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0 x+dx tox
+
+
+
+
+
+
+
+
+
(x)

## Slide 44
实际的MOS阈值电压平带电压
阈值电压
第一项：是为消除半导体和金属的功函数差的影响，金属电极相
对于半导体所需要加的外加电压；
第二项：是为了把绝缘层中正电荷发出的电力线全部吸引到金属电
极一侧所需要加的外加电压；
第三项: 支撑出现强反型时的体电荷 所需要的外加电压；
第四项: 开始出现强反型层时，半导体表面所应达到的表面势。

## Slide 45
P型硅衬底MOS结构，衬底掺杂浓度为Na=1014，氧化层厚度为tox=500Å，栅是n+多晶硅，设QSS=1010cm-2,确定平带电压及值阈电压？
Metal SiO2 Si

## Slide 46
结论：半导体衬底的掺杂比较低，在零栅压条件下，氧化层中的正电荷及功函数差已经使半导体表面处于反型，所以阈值电压是负值。

## Slide 49
Capacitance in a ideal MOS

## Slide 50
= 绝缘层单位面积上的电容，
= 半导体表面空间电荷区单位面积电容。
称为系统的归一化电容。
metal
semiconductor
SiO2
d
Ohmic contact

## Slide 51
MOS电容的测量
MOS capacitance is defined as small signal capacitance and is measured by applying a small ac voltage on the top of a dc bias
直流扫
描电压
氧化硅
交流小信号
硅
栅

## Slide 52
积累
低频
高频
强反型
耗尽
弱反型
0
Capacitance at Low Frequency or High Frequency at quasi-static

## Slide 53
Surface Charge vs. Surface Potential

## Slide 54
P-type subst rate
积累态
0

## Slide 55
积累区（ <0）
MOS系统的电容C基本上等于绝缘体电容。当负偏压的数值逐渐减少时，空间电荷区积累的空穴数随之减少，并且随的变化也逐渐减慢， 变小。总电容C也就变小。
0

## Slide 56
平带电容

## Slide 57: 平带电容CFB（ VG =0） 由掺杂浓度和氧化层厚度确定，与金属半导体功函数差及氧化层电荷没有关系。
CFB

## Slide 58
归一化电容 随着外加偏压 的增加而减小.
Ws
耗尽区电容Depletion

## Slide 60
Inversion
Once the inversion layer forms, the capacitance starts to increase, since csi is now given by the variation of the inversion charge with respect to
which is much larger than the depletion capacitance
wmax
b

## Slide 61
accumulation
Low frequency
High frequency
Strong inversion
depletion
moderate inversion
0
Ws
b

## Slide 62
In low frequency, the generation-recombination rates in the surface depletion region are equal to or faster than the voltage variation, then the electron concentration (minority) can follow the alternating current (ac) signal and lead to charge exchange with the inversion layer in step with the measurement signal.
The incremental charges appears at the edge of the depletion region in high measurement frequency.

## Slide 63
C-V Curves: deep depletion
Deep depletion

## Slide 64: 实际MOS电容的C-V曲线
金属－半导体功函数差及氧化层电荷会使C-V曲线发生平移
界面态使C-V曲线变形

## Slide 65: 实际MOS的C-V曲线（一）

## Slide 66: B-T实验：测量离子沾污程度
A：原始C-V曲线。
B：加10V正偏压，在127C，30min后测试结果
C：加10V正负偏压，在127C，30min后测试结果
FB
A
B
C
FB
CFB

## Slide 67
界面态对C-V特性的影响

## Slide 68
界面态
受主态
施主态
受主态
空：0
占：负
施主态
空：正
占：0

## Slide 69
中性施主
中性受主

## Slide 70: 界面电荷分析
中性受主
正施主
中性施主
中性受主
中性施主
负受主
中性施主
中性受主
界面态对C-V特性的影响

## Slide 71
界面态对C-V曲线的影响
无界面态
正界面态电荷
负界面态电荷
界面处
Si

## Slide 72
EC
EV
Si/SiO2 interface state