## Slide 1
阈值电压的短沟、窄沟效应
漏感应势垒降低效应（DIBL）
穿通效应
速度饱和与两区模型
高场效应
CMOS结构
短沟道效应及CMOS结构

## Slide 2
阈值电压短沟效应和窄沟效应

## Slide 3
S
G
D
P型硅衬底

## Slide 4
L
S
D
G
栅控空间电荷区
漏-衬底结
空间电荷区
源-衬底结
空间电荷区
P型硅衬底
B

## Slide 5
栅控耗尽区
n+
n+
VG
p
depletion region
rj
长沟道
短沟道
S
D
S/D控耗尽区
D
S
S/D控耗尽区

## Slide 7
n+
(p-Si)
LD
Junction Depletion Region
xdmax
xj
xj
xdmax
假设：结耗尽区和沟道下的耗尽区同样宽度，即,耗尽层上的压降相应于二倍的费米势

## Slide 8
器件尺寸减小过程中，要降低衬底掺杂浓度，降低氧化层厚度，降低源漏结的结深

## Slide 11
N-MOSFET, NA=31016, =450, L=1.25m,
,
=7.67F/
ln=0.026ln(3=0.388 V

## Slide 12
沟道变窄
QNC
QNC
xdm
W
Thin Gate Oxide
场氧
P型硅衬底
栅
漏

## Slide 14
N-MOSFET, NA=31016, =450, 最小沟道宽度是多少？
=7.67F/
约是最大耗尽层宽度的10倍。

## Slide 15
2 、漏感应势垒降低效应
Drain Induced Barrier Lowering (DIBL)

## Slide 16
长沟道亚阈区理想情况下能带图，漏源电压小，漏源间较大的势垒限制了电流的大小
短沟道发生穿通后的能带图。源漏势垒降低
2 、漏感应势垒降低效应
Drain Induced Barrier Lowering (DIBL)

## Slide 17
2 、漏感应势垒降低效应
Drain Induced Barrier Lowering (DIBL)

## Slide 18
2 、漏感应势垒降低效应
Drain Induced Barrier Lowering (DIBL)

## Slide 19: DIBL效应的影响
a）使场效应晶体管的阈值电压降低，影响到器件的整个性能；
b）使输出伏安特性曲线不饱和，即导致输出交流电阻降低、器件的电压增益下降。（DIBL的这种作用与沟道长度调制效应的一样，都将导致小尺寸晶体管的电压增益下降。）
c）限制着小尺寸MOSFET 进一步缩小尺寸，实际上这往往也就是ULSI进一步提高集成度所受到的一种限制。

## Slide 20
源漏空间电荷区不经过沟道直接连接在一起。 这里源漏间的势垒完全消除，因而存在一个非常大的漏电流。
与DIBL效应的比较
3、小尺寸器件的亚阈特性

## Slide 22: 4 速度饱和及其漏电流饱和电压

## Slide 23
设在漏端载流子达到饱和速度，此时漏端，所以有

## Slide 24
饱和电流与栅电压的关系不再是二次方的关系，也就是说与沟道物理夹断相比，速度饱和而导致的漏饱和电流大大降低

## Slide 26
5、高场效应——热电子效应

## Slide 27
  漏端峰值电场可达到 106 V/cm
V/cm

## Slide 29: 碰撞电离

## Slide 30: 高场下的碰撞电离产生的电子使漏电流增加
10
8
6
4
2
0

## Slide 31: 高场效应——空穴形成衬底电流

## Slide 33: 4、寄生晶体管效应

## Slide 34
LDD及HALO结构
LDD: Light Doping Drain
HALO: 光轮，光环

## Slide 35
The CMOS Inverter
Advantages:
low power consumption
good noise immunity
Vin=0
PMOSFET is on
NMOSFET is off
Vout=VDD
Vin=VDD
PMOSFET is off
NMOSFET is on
Vout=0
6、CMOS及其闩锁效应

## Slide 37
CMOS结构及其闩锁效应

## Slide 39
可控硅的电流增益等于两个晶体管的共发射极增益的乘积，一旦变成低阻态，将有很大的电流通过。称之为闩锁效应。不稳定因素，如瞬时电流、电离辐射在阱和衬底中引起的横向电流，双极晶体管的发射极基极正偏都可激活寄生的可控硅开关形成闩锁。
要求：寄生晶体管的增益小、寄生电阻小

## Slide 40
The methods of avoiding latch-up:
Reducing the current gains parasitic BJT
A deeper well structure
Using a heavily doped substrate
With the trench isolation scheme

## Slide 41
NMOSFET，，，。问时，如果饱和区跨导降低不超过20%，则最小沟道长度是多少？
2