## Slide 1
第三章双极晶体管

## Slide 2
Define the various diffusion and other current components in the transistor

## Slide 3
Define the current-limiting factors from the current components in the transistor

## Slide 4
Sketch the minority carrier concentrations throughout the transistor under the various operating modes

## Slide 5
提高NE, 但不能太大，以免重掺杂效应导致禁带变窄
降低NB，但不能太低，否则基区电阻太大
在不至降低击穿电压
的条件下，降低基区的宽度

## Slide 6
发射极开路的基极－集电极电流
基极开路的发射极－集电极电流

## Slide 7
Describe the voltage breakdown mechanisms in a bipolar transistor

## Slide 8
对共发射极接法

## Slide 9
共基极接法

## Slide 10
共发射极的工作曲线
共基
共射

## Slide 11: 基区穿通
VR1
VR2

## Slide 12
低频小信号交流等效电路
高频小信号交流等效电路
Sketch the simplified small-signal circuit of the transistor biased in the forward-active mode

## Slide 13
输出端交流短路时双极晶体管的高频小信号交流等效电路
f：截止频率
f= f
= 0/2
fT：特征频率
f= fT＝ 0 f
= 1

## Slide 14: 随工作频率的变化
表示共基极交流短路电流增益，即输出端交流短路时交流电流之比
f= f = 0/2
f：截止频率

## Slide 15: Describe qualitatively the four time-delay or time-constant components in the frequency response of the bipolar transistor or why the frequency response of the bipolar transistors is transit-time-dependent?

## Slide 16
3
3dB

## Slide 17
增益带宽乘积
当工作频率远大于截止频率时，则工作频率与此频率下放大倍数的乘积等于特征频率，因此特征频率又称为增益带宽乘积。
工作频率大于 时
频率每升高1倍，其放大倍数就是原值的二分之一

## Slide 18
Describe the response of a bipolar transistor when it is switching between saturation and cutoff. 开关过程中的少子分布

## Slide 19
Schotty钳位二极管及其电路符号
钳位二极管的作用：分流
降低VBC: 从0.6-0.3V
钳位二极管
提高开关速度的方法：
减小发射结和集电结势垒电容
增大基极抽取电流
减小基极驱动电流
缩短基区电子寿命和集电区空穴寿命
减小面积

## Slide 20: What is meant by base width modulation? What is another term used for this effect? 基区宽度调制效应——Early effect

## Slide 21: 缓变基区晶体管
QGB称为Gummel数

## Slide 22: Explain emitter current crowding 基区扩展电阻及发射极电流集边效应
+
VBE
+
-
VBE

## Slide 23
发射区重掺杂效应

## Slide 24
What is meant by high injection 大注入特性
准中性基区：

## Slide 25
Sah效应和Webster效应

## Slide 26: 基区展宽效应——Kirk effect
+
、
、

## Slide 27
Heterojunction bipolar transistor 异质结晶体管

## Slide 28
Vacuum level

## Slide 29
Nb可提高至1020/cm3
１、基区不容易穿通，从而厚度可以做小
２、RB降低，fmax可提高
３、基区电导调制效应不明显，大注入效应不明显，改善大注入下的增益下降
４、基区电荷对输出电压不敏感，Early电压显著增大
NE可降低到1017/cm3,
发射结耗尽层电容减少，电流放大截止频率fT上升

## Slide 32
MOS场效应晶体管

## Slide 33
The Ideal MOS Diode

## Slide 34
理想 MOS 二极管
a) 零偏置条件下,金属半导体功函数差为零
任何偏置条件下二极管中的电荷只存在在半导体表面及金属上，且二者符号相反，电量相同。氧化层中不存在电荷
在直流偏置条件下，氧化层中没有电流通过，也就是说氧化层电阻无限大。
d) 界面态电荷密度为零

## Slide 35
P型半导体表面状态
空穴积累 (bands bend upward)
平带
空穴耗尽 (bands bend downward)
弱反型
强反型

## Slide 36
强反型判据
最大耗尽层宽度
表面电荷

## Slide 37
Surface Charge vs. Surface Potential

## Slide 38: 阈值电压

## Slide 39: 实际MOS的平带电压及阈值电压

## Slide 40
功函数差的影响
N-Poly-Si SiO2 Si

## Slide 42
可见，在金属-半导体功函数差不为零时，平衡条件下，半导体表面电势不为零，要使半导体表面恢复零电势，即使半导体表面处于平带状态，需要给金属电极施加一个电压，以消除金属-半导体功函数差的影响。这个电压称为平带电压，用VFB表示。且
平带电压
考虑金属半导体功函数差以后的阈值电压

## Slide 43: 氧化物电荷 及其对平带电压和阈值电压的影响

## Slide 44
氧化物电荷

## Slide 45
克服硅－二氧化硅界面电荷和二氧化硅中电荷影响所需要的平带电压：
=
如果氧化层中正电荷连续分布，电荷体密度为 ，则
M SiO2 Si
0 x+dx x0
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
0 x+dx x0
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
有效面电荷
总的平带电压
X=0, V=0
X=x0, V最大

## Slide 46
实际的MOS阈值电压平带电压
阈值电压
阈值电压的调整：
  离子注入
  衬底偏置电压

## Slide 49
= 绝缘层单位面积上的电容，
= 半导体表面空间电荷区单位面积电容。
称为系统的归一化电容。
SiO2
metal
semiconductor
SiO2
d
Ohmic contact

## Slide 50
accumulation
Low frequency
High frequency
Strong inversion
depletion
moderate inversion
0
Capacitance at Low Frequency or High Frequency at quasi-static

## Slide 51
accumulation
Low frequency
High frequency
Strong inversion
depletion
moderate inversion
0
Capacitance at Low Frequency or High Frequency at quasi-static

## Slide 52: 实际MOS的C-V曲线（一）

## Slide 53: B-T实验：测量离子沾污程度
A
B
C
A：原始C-V曲线。
B：加10V正偏压，在127C，30min后测试结果
C：加10V正负偏压，在127C，30min后测试结果

## Slide 54
P-Si
gate
n+
n+
Source
Drain
w
L
body
NMOSFET的三维结构简化图
结构参数：沟道长度 L、沟道宽度 W 、栅氧化层厚度
源漏PN结结深
材料参数：衬底掺杂浓度 、载流子迁移率

## Slide 55
NMOSFET的输出特性曲线：一般长沟道器件的 IDS~VDS 特性
VDS
IDS
VGS>VT
VGS增加
VGS<VT
Ohmic
Saturated

## Slide 56
VGS-VDS(sat)=VT
VDS(sat)=VGS-VT
D
VGS>VT
n+
n+
VDS=VDSat
p-substrate
S
B
IDS
Channel
Pinch-off

## Slide 58
gm=ID/VGS

## Slide 59
按照沟道类型分类
  NMOS：衬底为P型，源、漏区为重掺杂的n+, 沟道中载流子为电子
  PMOS：衬底为N型，源、漏区为重掺杂的P+，沟道中载流子为空穴
按照工作模式分类
  增强型：零栅压时不存在导电沟道
  耗尽型：零栅压时存在导电沟道
MOSFET共有4种类型：NMOS增强型、NMOS耗尽型，PMOS增强型、PMOS耗尽型
MOSFET的分类（1）

## Slide 60
亚阈电流

## Slide 61: 亚阈摆幅——S因子 Subthreshold swings
意义：漏电流减少到1/10所需要的栅压摆幅
S越小，器件导通和截止之间的转换就越容易，说明亚阈区特性越好

## Slide 63
S与衬底掺杂及氧化层厚度有关。与器件尺寸没有关系。
Cd:耗尽层电容
Cox:氧化层电容
室温条件下（T=300k），MOS型器件S的理论最小值为2.3KT/q=59.6mV/dec≈60 mV/dec
一般情况下是70mV/dec.

## Slide 64
表面迁移率：与表面电场有关
沟道中载流子受到表面电场强烈散射作用
垂直于沟道的表面电场
depletion region
inversion layer

## Slide 65: 速度饱和的影响

## Slide 66
小信号特性
本征区
非本征区
VDS < VDS,sat (线性区）
When VDS > VDS,sat (饱和区)
gd = 0

## Slide 67
可见串联电阻使跨导和漏导降低同样的比例。

## Slide 69
沟道长度调制效应
阈值电压的短沟、窄沟效应
漏感应势垒降低效应（DIBL）
穿通效应
速度饱和与两区模型
高场效应
CMOS结构
短沟道效应

## Slide 70
:长沟道器件
:沟道调制效应起作用

## Slide 73
n+
(p-Si)
LD
Junction Depletion Region
xdmax
xj
xj
xdmax
假设：结耗尽区和沟道下的耗尽区同样宽度，即,耗尽层上的压降相应于二倍的费米势

## Slide 74
沟道变窄
QNC
QNC
xdm
W
Thin Gate Oxide
Thick Field Oxide
Substrate (p)
Gate
Drain Diffusion (n+)

## Slide 75
长沟道亚阈区理想情况下能带图，漏源电压小，漏源间较大的势垒限制了电流的大小
短沟道发生穿通后的能带图。源漏势垒降低
DIBL效应

## Slide 76
电流是势垒高度的指数函数，电流急剧增加。

## Slide 77
6、高场效应——热电子效应

## Slide 79: 碰撞电离

## Slide 80: 高场下的碰撞电离产生的电子使漏电流增加

## Slide 81: 高场效应——空穴形成衬底电流

## Slide 82
氧化层充电导致阈值电压漂移

## Slide 83: 4、寄生晶体管效应

## Slide 84
The CMOS Inverter
Advantages:
low power consumption
good noise immunity
Vin=0
PMOSFET is on
NMOSFET is off
Vout=VDD
Vin=VDD
PMOSFET is off
NMOSFET is on
Vout=0
6、CMOS及其闩锁效应

## Slide 86: 结型半导体场效应晶体管

## Slide 87: n-GaAs MESFET
工艺简单
高电子迁移率、高饱和速度
低噪声
高频率
微波电路
1966年实现、1984年商业化生产

## Slide 88
VGS<0
h
夹断电压VP：h=a，沟道夹断时耗尽层上的总电压。
阈值电压VT:：当h=a时，沟道夹断，此时所对应的栅压即为阈值电压。
a

## Slide 89
结型场效应管的输出特性曲线

## Slide 90: 高电子迁移率晶体管 结构特点 性能优势

## Slide 91
器件结构和特点
控制层
肖特基势垒结
异质结
20-70nm
本征层

## Slide 92
二维电子气（2DEG)：电子或空穴在与界面平行的平面内自由运动，而在垂直于界面的方向受到限制。
势阱的深度受到栅压的控制，2DEG的浓度受栅压调制。
2DEG不受电离杂质的散射，迁移率极高。