## Slide 1: JFET

## Slide 2
肖特基势垒
内建电势
金半接触

## Slide 3
φm < χ积累
铯的功函数最低，1.93eV，
铂的最高5.65eV
4.1

## Slide 4
• Metal-to-semiconductor barrier is unchanged by external bias
• Semiconductor-to-metal barrier is increased (reverse bias) or decreased (forward bias) by an external bias.

## Slide 5
Conduction mechanisms for metal/n-semiconductor contacts as a function of the barrier height and width. (a) Thermionic emission; (b) thermionic-field emission; (c) field emission.
A* is Richardson’s constant

## Slide 6
ND<1017,c~10cm2
ND~3×1019,c快速降低，tunneling电流开始起作用。
c达到10-8cm2， ND~1021，需要特殊的掺杂及激活技术，以克服固溶度的影响
对P型硅，需要1020

## Slide 8: Donor Concentration and Barrier Heights for W-Si

## Slide 9: 结型半导体场效应晶体管JFET

## Slide 10
MOSFET

## Slide 11
JFET

## Slide 12: GaAs MESFET
工艺简单 (TiW_半绝缘GaAs上N型GaAs)
高电子迁移率、高饱和速度
低噪声
高频率
微波电路
1966年实现、1984年商业化生产

## Slide 13
L
a
结构参数：沟道长度 L、沟道宽度Z、沟道深度a
器件参数：沟道区的掺杂浓度（~1017）
金属—半导体功函数差
Z

## Slide 14
夹断电压VP：，沟道夹断时耗尽层上的总电压。
阈值电压VT:：当时，沟道夹断，此时所对应的栅压即为阈值电压。
VGS<0
h

## Slide 15
Consider n-channel thickness of a GaAs MESFET at T=300 K with a gold Schottky barrier contact. Assume the barrier height is . The n-channel doping is
=ln=0.026ln=0.141 V
=0.749-0.25=0.499
==0.601

## Slide 16
MESFET I-V特性分析

## Slide 18
漏端饱和电压VDS(sat)：时所对应的漏源电压
VGS<0
VDS>0
h(y)

## Slide 20
1、沟道内杂质分布均匀：无内建电场，载流子分布均匀，无扩散运动。
2、沟道内载流子迁移率为常数；
3、忽略有源区以外源、漏区以及接触上的电压降，沟道长度为L；
4、缓变沟道近似，即空间电荷区内电场沿x方向，而中性沟道内的电场只有y方向上的分量：二维问题化为一维问题。
缓变沟道近似

## Slide 21
迁移率是常数
则
所以

## Slide 23: 线性区

## Slide 24
线性区
漏导
跨导

## Slide 25: 饱和区
可见：提高迁移率、降低沟道长度可以提高跨导
=1

## Slide 28
JFET 和MESFET 的类型

## Slide 29
非理想效应
1、JFETP实际应用中往往偏置于饱和区，沟道长度是VDS的函
数，称之为沟道长度调制效应。
2、工作于饱和区的JFET,沟道中的电场往往很高，多子的漂移
速度达到饱和，迁移率不再是常数，此偏离称之为沟道迁
移率调制效应
3、栅电流的大小影响输入阻抗，需要在电路中考虑输入电导
调制效应

## Slide 30
沟道长度调制效应示意图
考虑漏端耗尽区扩展在沟道端和漏端，所以引入因子1/2.

## Slide 31
都是近似表达式

## Slide 32
有效沟道长度随VDS变化，漏电流是VDS的函数，漏端小信号输出阻抗可以定义为：

## Slide 33
饱和速度模型-
0.29 eV
300 K
>
电子谷间转移的临界电场约为3.5KV/cm(for GaAs)
迁移率调制效应

## Slide 36: 非理想特性——速度饱和模型
适用于0.5－2m沟道长度器件

## Slide 37
沟道长度减小，沟道电场很强，电子速度达到饱和。

## Slide 38
1、电流饱和不是由于漏端沟道夹断，而是由于速度饱和。
2、漏端电偶极层的建立
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
- - -
- - -
- - -
+ + +
+ + +
+ + +
I=JA
b
低场区
高场区
b 降低
b增加
a
h

## Slide 39
速度过冲
L<0.5m，电子通过栅下高场区的时间很短，以致来不及发生谷间转移，只受到轻微的声子散射、杂质或其他电子的散射，它们近似弹道运动。也就是说，电子在渡越沟道期间得到的平均动能几乎等于它所经历的电势降落，平均速度可以达到稳态饱和速度的若干倍。这就是速度过冲。在化合物短沟道FET中，速度过冲非常普遍。但在短沟道硅器件中，电子速度增加很少，原因是硅的能量弛豫时间总体上比GsAs的约小一个数量级，对于电子能够漂移一段宏观的距离来说还是太短，所以没有明显的电子速度过冲效应。

## Slide 40: 小信号特性

## Slide 41
设栅与沟道间的平均耗尽层厚度为a/2,则
可见，要提高截止频率，需要大的跨导和小的栅电容，即可采用大的载流子迁移率及短沟道MESFET

## Slide 42
饱和时跨导
最大跨导
最大电容

## Slide 43
即使Si的JFET，也有非常高的截止频率

## Slide 44: 高电子迁移率晶体管 HEMT =HIGH ELECTRON MOBILITY TRANSISTOR

## Slide 45
HBT Material Structure | DEc (eV) | DEv (eV) | DEg (eV) | DEv/DEc
Al0.3Ga0.7As/GaAs | 0.24 | 0.13 | 0.37 | 0.54

## Slide 46
Vacuum level

## Slide 47
二维电子气（2DEG)：电子或空穴在与界面平行的平面内自由运动，而在垂直于界面的方向受到限制。
2DEG不受电离杂质的散射，迁移率极高。
势阱的深度受到栅压的控制，2DEG的浓度受栅压调制。
本征的GaAs中，迁移
GaAs-MESFET

## Slide 51
二维电子气理论态密度

## Slide 52
HEMT: high electron mobility transistor
TEGFET: Two-Dimensional Electron Gas Field-Effect Transistor
MODFET: Modulation Doped Field-Effect Transistor
SDHT: selectively doped heterojunction transistor

## Slide 57
一个n沟道GaAs-MESFET的势垒高度，掺杂浓度尺寸为a=0.2μm，L=1.5μm，Z=10μm。在T=300K下，
计算：
1、夹断电压Vp和阈值电压VT
2、判断器件是增强型还是耗尽型。
3、设，在VDS=1V和VGS=0时，计算漏极电流、跨导gm和截止频率fT。

## Slide 58
MESFET的I-V特性及其推导过程
线性区的I-V特性
饱和区的I-V特性
跨导、漏导
速度饱和模型
偶极层是怎样形成的？
对MESFET特性有什么影响？
高电子迁移率晶体管的结构特点及性能特征是什么？
能带图
二维电子气